### 附件：

### 冲锋衣------三合一两件套（羽绒内胆）

- 申购产品名称：冲锋衣------三合一两件套（羽绒内胆）；

- 申购数量：990件；

- 产品可订购的尺码范围M-4XL（建议体重100-200斤可选）；

- 申购产品颜色：黑色；

- 外件（外套）面料规格及要求：

- （1）执行标准：FZ/T81007-2022《单、夹服装》合格品；

- （2）安全类别：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类；

- （3）检测要求：符合<GB/T 29862-2013>相应的技术要求；

- （4）面料：150D高弹复合TPU透明膜；

- （5）成分：100%聚酯纤维（面层防水透气贴膜）符合GB/T29862-2013；

- （6）外件主面料：洗前水压与透湿测试：静水压(kPa)：(水温:20±2℃，测试面积:100cm，水压上升速率:5.0~10.0kPa/min)透湿性(g/(㎡.24h)：GB/T12704.2-2009方法B条件a(测试仓温度:38℃，湿度:50%，风速:0.5m/s，反面接触水)：透湿率  ≥1.31x102 。                                                                                                                                                                                        （7）耐摩擦色牢度：GB/T 3920-2008，干摩擦4-5级，湿摩擦4-5级，符合FZ/T81007-2022合格品。

- （8）pH值，GB/T 7573-2009(萃取介质:氯化钾溶液)6.4-9.0，符合GB18401-2010 B类。

- （9）耐水色牢度：变色4-5级，沾色4-5级，符合GB/T 5713-2013标准。

- 6、内件面料及成分要求：

- （1）面料：20D消光贴条

- （2）成分：100%锦纶

- （3）内件（羽绒内胆）执行标准：GB/T14272-2011，

- （4）内件面料成分：100%锦纶，内件填充物：白鸭绒，含绒量：80%羽绒，20%羽毛，充绒量（单位g）：M/77g L/82g XL/86g 2XL/91g 3XL/96g 4XL/100g（充容量±误差不超过5g）

- 7、产品款式及工艺要求：

- （1）产品车缝线，主要采用202涤纶缝纫线。

- （2）外件主拉链采用5号树脂拉链坯，双头金属拉链头，上下可以开合。树脂拉练具有较高的韧性和弹性，易于施加力度，不易断裂，轻便，适合在轻量化的产品中使用。

- （3）外件与内件的衔接拉链采用5号树脂拉练。且在领口与袖口处，共有3套树脂四合扣可做固定用。

- （4）外件帽子与前胸插袋的拉链采用3号尼龙拉链。内件正面胸前插袋采用3号尼龙隐形拉链。

- （5）外件面抽四合扣采用五金件，面扣采用树脂材质。

- （6）帽檐处与袖口处采用20mm宽度魔术贴，能快速调节穿着需求。

- （7）袖口处增加20mm宽度松紧带，能更好的增加户外运动工作时的挡风便利性的。

- （8）内件羽绒面料采用5mm热压贴合，每80mm行格设计，防止羽绒钻绒发生。

- （9）内件羽绒袖口处与下摆处采用20mm弹力拉条包边。

- （10）内件羽绒服共有4个口袋，2个正面隐形拉链袋，2个内侧插袋。

- （11）可拆卸成两件，可单穿或组合穿，要求轻便防风抗寒保暖，可适合户外活动穿着。

- （12）防风外套与保暖内胆相结合，对于冬季寒冷户外相当有抵抗力。

- （13）可拆卸帽，帽子配松紧扣可调节松紧度。多方位包围面部设计，便于户外挡光遮阳使用

- （14）外件前胸两侧隐藏拉链斜插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业;

- （15）内件采用轻盈尼龙面料，填充白鸭绒，穿在身上既保暖又轻便；且通常拥有很好的压缩性，能够压缩成很小的体积。

- （16）成品根据院方要求袖口处定制魔术贴LOGO标识。具体款式需根据医院需求修改定做。